## Slide 1: Progress Report
2017. 05. 24

## Slide 2: Contents
2
3
Spring Modeling
1
Program Design
재료 시험
A
Appendix

## Slide 3: 1. Spring Modeling – Spring Data 추출 방법
상측
하측
1) 스프링 모델
2) 센터 라인 생성
-. 상 하측 센터기준으로
스프링 축 생성
상측 : 0.0 권 ~ 0.625 권 을 삼등분하여 3PT-Arc 생성
하측 : 0.0 권 ~ 0.5 권 을 삼등분하여 3PT-Arc 생성
센터를 구할 때 Z 축 좌표는 무시
3) 축 정렬
-. 기준축(0, 0, 0)과 스프링
센터라인 축 일치
-. 스프링 상측 끝단을
(x, 0, 0)에 일치(x-y
plane & z-x plane 일치)
4) 면 생성
Front view
-. 센터라인 기준으로 45도씩
4개의 섹션 생성
Bottom view
상측
끝단
-. 상측을 바닥면으로
정렬

## Slide 4: 1. Spring Modeling – Spring Data 추출 방법
상측
하측
5) 스프링 모델
6) 좌표값 추출 및 데이터 정리
-. 스플라인과 면의 교차점
생성(Intersection)
X | Y | Z | R | TURN
54.40 | 0.00 | 0.00 | 54.40 | 0.000
38.68 | 38.68 | 4.98 | 54.70 | 0.125
0.00 | 54.44 | 9.47 | 54.44 | 0.250
-38.33 | 38.33 | 11.40 | 54.21 | 0.375
-54.69 | 0.00 | 11.24 | 54.69 | 0.500
-39.32 | -39.32 | 9.76 | 55.61 | 0.625
0.00 | -57.10 | 13.20 | 57.10 | 0.750
42.21 | -42.21 | 23.65 | 59.70 | 0.875
65.84 | 0.00 | 35.51 | 65.84 | 1.000
51.97 | 51.97 | 46.11 | 73.49 | 1.125
0.00 | 81.83 | 55.93 | 81.83 | 1.250
-63.56 | 63.56 | 68.17 | 89.89 | 1.375
-91.80 | 0.00 | 82.86 | 91.80 | 1.500
-60.66 | -60.66 | 97.93 | 85.79 | 1.625
0.00 | -76.06 | 112.02 | 76.06 | 1.750
48.63 | -48.63 | 123.86 | 68.77 | 1.875
67.11 | 0.00 | 134.02 | 67.11 | 2.000
51.04 | 51.04 | 144.07 | 72.18 | 2.125
0.00 | 82.38 | 154.84 | 82.38 | 2.250
-64.77 | 64.77 | 167.66 | 91.60 | 2.375
-93.64 | 0.00 | 181.84 | 93.64 | 2.500
-61.19 | -61.19 | 195.62 | 86.53 | 2.625
0.00 | -75.67 | 207.48 | 75.67 | 2.750
48.03 | -48.03 | 218.02 | 67.93 | 2.875
66.54 | 0.00 | 228.22 | 66.54 | 3.000
50.81 | 50.81 | 239.66 | 71.85 | 3.125
0.00 | 81.19 | 253.40 | 81.19 | 3.250
-63.19 | 63.19 | 269.84 | 89.37 | 3.375
-90.96 | 0.00 | 284.31 | 90.96 | 3.500
-60.64 | -60.64 | 294.04 | 85.76 | 3.625
0.00 | -78.12 | 300.40 | 78.12 | 3.750
50.16 | -50.16 | 307.27 | 70.94 | 3.875
65.30 | 0.00 | 317.68 | 65.30 | 4.000
44.03 | 44.03 | 332.58 | 62.27 | 4.125
0.00 | 60.22 | 349.63 | 60.22 | 4.250
-40.50 | 40.50 | 361.64 | 57.28 | 4.375
-55.96 | 0.00 | 365.39 | 55.96 | 4.500
-39.70 | -39.70 | 362.68 | 56.15 | 4.625
0.00 | -56.69 | 356.70 | 56.69 | 4.750
40.05 | -40.05 | 353.18 | 56.64 | 4.875
54.77 | -12.24 | 352.98 | 56.12 | 5.000
-. x, y, z 데이터 추출하여 정리
-. 식으로 R(반경)값 계산
-. 권수의 경우 섹션을 45도로 생성
하였으므로 0.125권 단위로 생성됨.

## Slide 5: 1. Spring Modeling – seat model
1) 시트 모델
2) 시트 도면
3) ASSY
스프링 좌권부
내경 -1mm
하측
상측
-. 조립시 스프링상측 윗면

## Slide 6: 1. Spring Modeling – Coil Data
1st set : 성형품, 2nd set : 핫세팅 후 형상, 3rd set : 설계 형상
Stroke 의 정의도 필요함. 일반적으로 현장에서 사용하는 Data 를 이용하도록 한다. 즉 프로그램에서는 사용자가 입력 하도록 한다.  가급적 Default 값을 선정해서 프로그램에서 활용하도록 한다.
Coil Data 는 설계, 세팅, 성형의 세가지 데이터를 모두 저장해 놓는데, 이 Data 가 모두 저장되기는 어려울 듯 함.
이유는
1) Setting 작업 후의 형상은 사전에 알 수 가 없으며, 세팅 해석 혹은 세팅 성형 공정 결과가 있어야 함.
2) 성형 형상은 프로그램의 최종 산출물이므로 초기에 initial Conditioner 를 이용해서 설계 형상으로 부터 프로그램이 생성하고, 세팅 해석을 수행한 후에 최종 결과물로 출력해야 함.

## Slide 7: 1. Spring Modeling – Compare Input & Output
Coil Data(성형품)와 Setting 해석용 모델 Data 의 R, theta, Z 를 비교함.  Program 으로 생성된 향상이 Input 과 잘 일치함을 확임함.
Output
Input
Marc Model 과 CAD 모델을 비교한 그림 삽입

## Slide 8: 1. Spring Modeling – Iterative method
Iterative Method 의 정합성을 확인하기 위해서 TL 모델을 이용해서 반복 계산을 수행한 결과 iteration 이 반복될수록 자유고의 에러가 줄어드는 것을 확인 할 수 있음. Conditioner 는 R, Disp. Z 적용했음.

## Slide 9: 1. Spring Modeling – Iterative method
Iterative Method 의 정합성을 확인하기 위해서 TL 모델을 이용해서 반복 계산을 수행한 결과, iteration 이 반복될수록 deign 에 근접한 결과를 얻을 수 있음.

## Slide 10: 1. Spring Modeling 비교 – 성형품 형상
기존의 성형품 X,Y,Z 로 생성한 스프링과 Initial Conditioner + design R,T,Z 로 생성한 모델 비교.  오차가 최대 0.092 mm 로 거의 동일함을 확인함.
Center Beam
Solid

## Slide 11: 1. Spring Modeling 비교 – Setting 후 형상
Setting 후의 형상을 비교, 세팅후 Rotation 이 발생하는데 이를 바로 잡는 Function 개발이 필요. Rotation 정렬을 하면 오차는 해결될 것으로 예상됨.

## Slide 12: 2. Program Design

## Slide 13: 2.1 Process Map
Action
Data
Designed Coil Data (coil.csv)
Generate Setting Model
Setting Process Data
Setting Model (set.mud)
Seat Data
Initial Conditioner
Setting Simulation
Setting Shape
Check
Compare Design & Set
Calculate Adjust
Adjusted Conditioner
Formed Coil Data
OK
NG
Export/Save post files
*.csv
자동화 Script Action
Display Results

## Slide 14: 2.2 Process 시나리오
1. Coil Data 선택
- Coil Data File 선택 후 Table 형식으로 Display
4. Initial Conditioner 선택 - DB 에서 선택 - IC Model 선택
2. Setting 공정 조건 선택 - Setting 온도
- Setting Stroke
3. Seat Data 선택 - DB 에서 선택 - Coil data 로 자동 생성
사용자가 Coil Data(*.csv)를 선택한다, coil data 는 선택된 규칙으로 작성되어야 한다.
Setting 공정 정보를 입력한다.
Seat Data 는 DWKU 에서 제공한 기준으로 자동 생성한다. 혹은 DB 에서 선택할 수 있으나, Coil Data 와의 정합성을 점검하기가 쉽지 않음.
Initial Conditioner 를 선택한다.

## Slide 15: 2.2 Process 시나리오
5. 해석 시작 - Error Tolerance - iteration No.
6. 해석 결과 확인 및 재계산 - 성형 Coil Data .vs. 설계 Coil Data
- 세팅 Coil Data .vs. 설계 Coil Data
7. Export Coil Data - 성형 Coil Data
- 설계 Coil Data
- 세팅 Coil Data
사용자가 Coil Data(*.csv)를 선택한다, coil data 는 선택된 규칙으로 작성되어야 한다.
만일 원하는 수준의 Error Tolerance 가 나오지 않으면 해석을 Step 4 로 이동, Initial Conditioner 및 Step 5 의 Iteration 을 수정함하고 재계산 수행.
계산된 coil Data 를 *.csv 로 출력함
8. Show Result - Coil Data
- Error Data
- Conditioner Data
계산된 coil Data 및 기타 Data 를 Display 함.

## Slide 16: 2.3 UI Design
File
Tools
Settings
Select Coil Data
Coil Data Table
Coil.csv
…
Radius | Theta | Height
Setting Process Information
Setting Temp.(C)
Setting Stroke(mm)
Seat U. Inner Margin(mm)
Seat L. Inner Margin(mm)
Seat Height(mm)
350
250
1.0
1.0
70.0
Initial Conditioner
Radius Conditioner(%)
Height Conditioner(%)
10.0
10.0
Analysis Options
Radius Tolerance(mm)
Height Tolerance(mm)
1.0
1.0
START
Display Result Coil Data
Select Graph
Select Image
Show Table Data
Show
Export Coil Data
Formed Coil Data
Set Coil Data
Designed Coil Data
Export
Check Error

## Slide 17: 2.4 Functions
File
Tools
Settings
Select Coil Data
Coil Data Table
Coil.csv
…
Radius | Theta | Height
Setting Process Information
Setting Temp.(C)
Setting Stroke(mm)
Seat U. Inner Margin(mm)
Seat L. Inner Margin(mm)
Seat Height(mm)
350
250
1.0
1.0
70.0
Initial Conditioner
Radius Conditioner(%)
Height Conditioner(%)
10.0
10.0
Analysis Options
Radius Tolerance(mm)
Height Tolerance(mm)
1.0
1.0
START
Display Result Coil Data
Select Graph
Select Image
Show Table Data
Show
Export Coil Data
Formed Coil Data
Set Coil Data
Designed Coil Data
Export
Check Error
Coil Data File 을 선택하면, coil Data Table 을 Diplay 하고, 사용자가 값을 바꾸면 이 값이 변경 되서 해석-db 로 저장됨.
사용자가 입력한 공정 정보를 해석 db 파일로 저장됨
Initial Conditioner 는 Constant 이거나 file 을 지정할 수 있도록 하며, 향후 Method 로도 선택 가능하도록 함
해석의 결과 파일들을 일정한 형식으로 내보내는 기능
해석에 관련한 Option 들을 지정하며, 해석의 시작과 진행을 파악하는 기능을 가짐. (지난번처럼 start 하면 mentat 을 구동하고 main procedure 가 같이 작동함)
진행 중 Parameter 가 늘어날 수 있음.
(Marc 2014 version 으로 진행 )
해석의 결과 파일을 읽어서 아래 display 창에 Display 및 image Save 기능

## Slide 18: 3. Program Test

## Slide 19: 3.1 Program Test

## Slide 20: Iterative Coil Setting Simulation Check : FS
Chart: Height Error
| 0 | 0.125 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.625 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | 1.5 | 1.625 | 1.75 | 1.875 | 2 | 2.125 | 2.25 | 2.375 | 2.5 | 2.625 | 2.75 | 2.875 | 3 | 3.125 | 3.25 | 3.375 | 3.5 | 3.625 | 3.75 | 3.875 | 4 | 4.125 | 4.25 | 4.375 | 4.5 | 4.625 | 4.75 | 4.875 | 4.9649999999999999
EH-1 | 0 | 1.9052 | 2.1902 | -0.43307 | -3.3573 | -4.889 | -4.7913 | -3.6032 | -0.98264 | 0.90958 | 0.68704 | -0.76178 | -1.4468 | -0.77127 | 1.1689 | 3.3562 | 4.668 | 4.7358 | 4.6064 | 4.9468 | 6.2541 | 8.5387 | 10.3862 | 11.0871 | 10.167 | 10.3049 | 11.2382 | 13.0785 | 15.3279 | 17.8064 | 19.3989 | 19.6327 | 19.378 | 20.4705 | 21.6159 | 22.6664 | 23.3651 | 22.4174 | 21.4902
EH-2 | 0 | 0.84526 | 0.71104 | -0.40449 | -1.8239 | -2.6354 | -2.4613 | -1.3521 | 0.42692 | 1.5374 | 1.2245 | -0.15028 | -1.7094 | -2.3416 | -1.5663 | 0.13961 | 1.7138 | 2.4054 | 2.4347 | 2.1891 | 2.3032 | 3.1544 | 4.0884 | 4.2374 | 3.3736 | 2.1837 | 1.6494 | 1.9205 | 2.6252 | 3.3547 | 3.5299 | 2.6365 | 0.87795 | -0.079879 | 0.28854 | 1.263 | -4.7512 | 21.7336 | 24.1493
EH-3 | 0 | 1.24 | 0.9841 | -0.68655 | -2.8208 | -4.028 | -3.7062 | -1.9811 | 0.66484 | 2.2557 | 1.5145 | -0.99958 | -3.9561 | -5.7644 | -5.475 | -3.4903 | -1.3384 | -0.76841 | -1.1811 | -1.9212 | -2.389 | -1.9918 | -1.2308 | -1.2837 | -2.6354 | -4.4386 | -5.1238 | -4.224 | -2.4117 | -0.76504 | -0.37501 | -2.4865 | -7.034 | -10.7908 | -11.6611 | -9.1931 | -1.2244 | -25.3408 | -27.0996
EH-4 | 0 | 0.010172 | 0.56706 | 1.3804 | 1.9375 | 1.8941 | 1.2753 | 0.55401 | -0.072695 | -0.57578 | 0.27998 | 2.7386 | 5.0637 | 6.0339 | 5.8037 | 4.462 | 1.8504 | -0.28538 | -0.75283 | -0.36349 | 0.22544 | 0.74199 | 0.84784 | 0.70194 | 1.2366 | 2.5123 | 2.4144 | 0.92311 | -0.3991 | -1.268 | -1.7406 | -0.53635 | 3.2012 | 6.624 | 7.9203 | 6.2075 | 5.2367 | 2.3319 | 0.54991
EH-5 | 0 | -0.42955 | -0.63787 | -0.49357 | -0.13933 | 0.28423 | 0.46693 | 0.29544 | -0.11509 | -0.44556 | -0.38464 | -0.10458 | 0.69753 | 1.5172 | 1.7866 | 1.4393 | 1.0224 | 1.3874 | 1.666 | 1.8879 | 1.9438 | 1.729 | 1.3265 | 1.1863 | 1.5574 | 1.8953 | 2.551 | 3.0188 | 2.8075 | 2.4661 | 2.3838 | 2.6953 | 3.1779 | 3.7766 | 4.1489 | 3.7279 | 3.2181 | 2.9904 | 2.6953
EH-6 | 0 | -0.32114 | -0.37308 | -0.09851 | 0.35681 | 0.68229 | 0.74765 | 0.49 | -0.050808 | -0.3902 | -0.36566 | -0.21323 | -0.10024 | 0.003404 | -0.059939 | -0.24016 | -0.11208 | 0.2125 | 0.38073 | 0.36438 | 0.22264 | -0.048809 | -0.19054 | -0.024075 | 0.25243 | 0.46943 | 0.62729 | 0.85494 | 0.89192 | 0.70523 | 0.49895 | 0.29724 | 0.052862 | -0.11869 | -11.3758 | -11.1228 | 13.7662 | 15.9942 | 18.213
Chart: Radial Error
| 0 | 0.125 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.625 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | 1.5 | 1.625 | 1.75 | 1.875 | 2 | 2.125 | 2.25 | 2.375 | 2.5 | 2.625 | 2.75 | 2.875 | 3 | 3.125 | 3.25 | 3.375 | 3.5 | 3.625 | 3.75 | 3.875 | 4 | 4.125 | 4.25 | 4.375 | 4.5 | 4.625 | 4.75 | 4.875 | 4.9649999999999999
Er-1 | -0.39528 | -0.51474 | -0.36119 | 0.019551 | -0.34763 | -0.6869 | -0.58339 | -0.51106 | -0.90117 | -1.3584 | -1.1811 | -0.33336 | 0.89351 | 1.6325 | 1.128 | -0.81894 | -3.0292 | -3.7537 | -2.3307 | 0.051491 | 2.1707 | 2.3299 | 1.2854 | -1.1994 | -3.0704 | -2.6516 | -0.86419 | 0.71323 | 1.2036 | 0.44814 | -1.1172 | -2.402 | -2.0755 | -0.90271 | 0.27412 | 0.91623 | 0.74822 | -0.10599 | -0.65969
Er-2 | -0.036374 | -0.20997 | -0.25705 | -0.037681 | -0.036806 | -0.13481 | -0.027772 | 0.072602 | -0.29763 | -1.0788 | -1.1534 | -0.31587 | 1.0353 | 2.2658 | 2.4017 | 0.8543 | -1.9918 | -3.9803 | -3.4623 | -0.97755 | 2.0332 | 3.6996 | 3.3144 | 1.0044 | -1.96 | -3.3368 | -2.3815 | -0.15323 | 1.8557 | 2.6047 | 1.8662 | 0.13677 | -1.2356 | -1.276 | -0.73913 | 0.22346 | 1.9505 | -7.9392 | -4.6265
Er-3 | 0.039541 | -0.053263 | -0.097888 | -0.0076137 | 0.052904 | 0.15563 | 0.39002 | 0.41796 | -0.42911 | -1.7717 | -1.9267 | -0.59403 | 1.6234 | 3.7616 | 4.3911 | 2.3872 | -2.1714 | -6.0771 | -6.1924 | -2.7499 | 2.4141 | 6.0298 | 6.5549 | 3.7346 | -1.3945 | -5.2348 | -5.4928 | -2.6626 | 1.1811 | 3.7945 | 4.1291 | 2.4776 | 0.60122 | 0.027647 | -0.036242 | -0.50685 | -1.6573 | 5.2901 | 1.3833
Er-4 | -0.095064 | -0.41227 | -0.3731 | -0.037588 | -0.096731 | -0.4416 | -0.42668 | -0.063037 | 0.13356 | -0.057745 | -0.17266 | -0.67418 | -1.6769 | -2.4327 | -2.4511 | -1.5432 | 1.0046 | 4.1053 | 3.7834 | 0.11402 | -3.1725 | -4.7236 | -5.089 | -3.5705 | 0.53231 | 4.1604 | 4.2938 | 1.7488 | -1.2444 | -3.4196 | -3.9565 | -2.3376 | -0.32121 | 0.29652 | 0.50659 | 0.40404 | -0.1405 | 2.543 | 3.1402
Er-5 | 0.049313 | 0.1253 | 0.055413 | -0.028946 | 0.050166 | 0.10681 | -0.0062482 | -0.092587 | 0.024115 | 0.38016 | 0.41783 | 0.19954 | -0.048534 | -0.42348 | -0.65517 | -0.37468 | 0.52918 | 1.0618 | 1.5351 | 1.6218 | 0.31288 | -0.91731 | -1.2929 | -0.58602 | 0.42133 | 0.92206 | 1.1469 | 0.89264 | 0.14322 | -0.48613 | -0.65306 | -0.52596 | -0.098929 | 0.28562 | 0.24089 | 0.094397 | -0.06444 | 0.11917 | 0.24315
Er-6 | -0.0036128 | 0.046567 | 0.076942 | 0.022045 | -0.0037797 | 0.02949 | 0.0047441 | -0.058087 | 0.05141 | 0.32848 | 0.40943 | 0.2628 | 0.011965 | -0.24097 | -0.37182 | -0.1987 | 0.14032 | 0.27854 | 0.20106 | 0.29402 | 0.23043 | 0.010745 | 0.030501 | 0.14137 | 0.0060852 | -0.19192 | -0.24309 | -0.15092 | -0.031114 | 0.13297 | 0.33337 | 0.41012 | 0.28355 | 0.068065 | 4.513 | 2.5777 | -6.2486 | -3.8769 | -3.2
Design Coil height : 303.3496372
Stroke : 262
Setting Temperature : 300
Iteration number를 10으로 설정하였으나 7번째 turn에서 결과파일이 생성되지 않음.
5번째 turn까지는 수렴하는 듯 보였으나 이후 error가 재 발생

## Slide 21: Iterative Coil Setting Simulation Check : FS
Chart: Iteration Number
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Radial Error | 3.7537 | 7.9392 | 6.5549 | 5.089 | 1.6218 | 6.2486
Height Error | 23.3651 | 24.1493 | 27.0996 | 7.9203 | 4.1489 | 18.213

## Slide 22: Iterative Coil Setting Simulation Check : GD
Design Coil height : 300.797528
Stroke : 241
Setting Temperature : 300
Chart: Height Error
| 0 | 0.125 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.625 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | 1.5 | 1.625 | 1.75 | 1.875 | 2 | 2.125 | 2.25 | 2.375 | 2.5 | 2.625 | 2.75 | 2.875 | 3 | 3.125 | 3.25 | 3.375 | 3.5 | 3.625 | 3.75 | 3.875 | 4 | 4.125 | 4.25 | 4.375 | 4.5 | 4.625 | 4.75 | 4.875 | 4.9649999999999999
EH-1 | 0 | 0.66838 | 1.1309 | 0.88892 | 0.096752 | -0.28126 | 0.60517 | 0.27623 | 0.63507 | 1.2544 | 1.6069 | 2.2099 | 2.6363 | 3.4869 | 4.5411 | 5.1399 | 5.6999 | 6.0388 | 6.3696 | 6.9083 | 8.0878 | 9.1747 | 10.4481 | 10.5597 | 10.4791 | 10.2754 | 10.6951 | 12.1825 | 14.2101 | 16.1795 | 16.35 | 15.6949 | 14.7765 | 14.4597 | 14.7595 | 15.2418 | 16.2285 | 16.9744 | 16.4067
EH-2 | 0 | -0.15443 | -0.23945 | -0.1072 | 0.12313 | 0.20961 | 0.23984 | 0.16395 | 0.053946 | -0.15028 | -0.38886 | -0.61801 | -0.84831 | -0.96001 | -0.80663 | -0.47412 | -0.1738 | -0.13582 | -0.41402 | -0.97026 | -1.5332 | -1.8453 | -1.7739 | -1.5368 | -1.2784 | -1.1707 | -1.2415 | -1.1945 | -0.95141 | -0.70869 | -0.72674 | -1.0896 | -1.5534 | -1.8596 | -1.7907 | -1.4938 | -1.0944 | -0.7718 | -0.76152
EH-3 | 0 | -0.095342 | -0.24142 | -0.35447 | -0.37248 | -0.29008 | -0.16045 | -0.029026 | 0.02566 | -0.056754 | -0.21251 | -0.32789 | -0.33544 | -0.28647 | -0.25408 | -0.26228 | -0.31081 | -0.36928 | -0.3497 | -0.25199 | -0.17591 | -0.1602 | -0.18655 | -0.25171 | -0.31792 | -0.35978 | -0.37473 | -0.38354 | -0.38287 | -0.39741 | -0.45722 | -0.53402 | -0.5726 | -0.57503 | -0.5351 | -0.45211 | -0.39723 | -0.40663 | -0.4615
EH-4 | 0 | -0.0517 | -0.16177 | -0.26174 | -0.29522 | -0.24973 | -0.15484 | -0.048177 | 0.0089359 | -0.036903 | -0.13557 | -0.22261 | -0.2322 | -0.15965 | -0.070574 | -0.018778 | -0.028324 | -0.081008 | -0.12702 | -0.13467 | -0.1042 | -0.07001 | -0.057836 | -0.068439 | -0.085147 | -0.088954 | -0.051815 | 0.02419 | 0.074282 | 0.049294 | -0.025202 | -0.086003 | -0.089066 | -0.041076 | 0.033145 | 0.092393 | 0.1085 | 0.07 | 0.0017926
EH-5 | 0 | 0.0068715 | 0.023543 | 0.038815 | 0.044784 | 0.040887 | 0.03313 | 0.028365 | 0.02866 | 0.029993 | 0.030279 | 0.028089 | 0.026057 | 0.033627 | 0.04527 | 0.046664 | 0.033854 | 0.015144 | 0.0030926 | 0.0036538 | 0.018399 | 0.038556 | 0.046812 | 0.038999 | 0.020989 | 0.0019347 | -0.0029035 | 0.017226 | 0.038165 | 0.029336 | -0.001187 | -0.027178 | -0.031215 | -0.015506 | 0.016395 | 0.044096 | 0.053357 | 0.03929 | 0.00875
EH-6 | 0 | 0.024646 | 0.02667 | 0.0063246 | -0.020895 | -0.037958 | -0.037386 | -0.022191 | 0.0031104 | 0.018999 | 0.017278 | 0.00014948 | -0.019785 | -0.027316 | -0.019359 | -0.0046786 | 0.0096433 | 0.018057 | 0.01745 | 0.010365 | 0.0031696 | 0.0035879 | 0.0089812 | 0.014839 | 0.019516 | 0.018853 | 0.014761 | 0.019615 | 0.038459 | 0.054976 | 0.05995 | 0.052583 | 0.039973 | 0.028724 | 0.02738 | 0.037307 | 0.051376 | 0.061042 | 0.060215
EH-7 | 0 | 0.020731 | 0.0051212 | -0.039524 | -0.087799 | -0.11251 | -0.10338 | -0.066915 | -0.013265 | 0.016439 | 0.0065128 | -0.032455 | -0.069666 | -0.080885 | -0.0694 | -0.052106 | -0.040371 | -0.044109 | -0.056434 | -0.060606 | -0.053653 | -0.042424 | -0.03739 | -0.044336 | -0.05887 | -0.075055 | -0.08257 | -0.073675 | -0.053045 | -0.03921 | -0.042478 | -0.059335 | -0.07511 | -0.082731 | -0.07926 | -0.065243 | -0.050698 | -0.045171 | -0.049842
EH-8 | 0 | 0.0063054 | 0.026083 | 0.044915 | 0.050915 | 0.042611 | 0.027662 | 0.013487 | 0.0095245 | 0.016591 | 0.026319 | 0.031329 | 0.026868 | 0.019445 | 0.018442 | 0.022754 | 0.026539 | 0.027802 | 0.026579 | 0.023401 | 0.020739 | 0.021593 | 0.024729 | 0.027245 | 0.027925 | 0.025528 | 0.020148 | 0.019292 | 0.027678 | 0.036402 | 0.038388 | 0.032981 | 0.023771 | 0.014834 | 0.010241 | 0.010973 | 0.018704 | 0.028408 | 0.033093
EH-9 | 0 | -0.026064 | -0.045869 | -0.04462 | -0.022608 | 0.0057579 | 0.024421 | 0.027667 | 0.0067635 | -0.025054 | -0.046425 | -0.046778 | -0.033686 | -0.02418 | -0.024188 | -0.028376 | -0.031614 | -0.029062 | -0.020794 | -0.016141 | -0.022273 | -0.034866 | -0.045036 | -0.046984 | -0.040024 | -0.029562 | -0.023343 | -0.02549 | -0.029882 | -0.030284 | -0.027299 | -0.024635 | -0.025907 | -0.031581 | -0.039284 | -0.044096 | -0.043688 | -0.038502 | -0.031827
EH-10 | 0 | -0.046831 | -0.081022 | -0.082821 | -0.054737 | -0.016212 | 0.011421 | 0.02015 | -0.0024345 | -0.038877 | -0.06036 | -0.052201 | -0.01972 | 0.01229 | 0.023557 | 0.015409 | -0.0037371 | -0.020888 | -0.024341 | -0.016193 | -0.0049816 | 0.0002757 | -0.001168 | -0.0036888 | -0.0032949 | 0.0044147 | 0.019391 | 0.027041 | 0.01185 | -0.014681 | -0.033614 | -0.030585 | -0.0081036 | 0.021185 | 0.041798 | 0.04387 | 0.02531 | -0.0023854 | -0.021546
Chart: Radial Error
| 0 | 0.125 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.625 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | 1.5 | 1.625 | 1.75 | 1.875 | 2 | 2.125 | 2.25 | 2.375 | 2.5 | 2.625 | 2.75 | 2.875 | 3 | 3.125 | 3.25 | 3.375 | 3.5 | 3.625 | 3.75 | 3.875 | 4 | 4.125 | 4.25 | 4.375 | 4.5 | 4.625 | 4.75 | 4.875 | 4.9649999999999999
Er-1 | -1.7093 | -0.75431 | -2.2326 | -2.5823 | -1.3639 | 0.8191 | 1.7931 | 2.3308 | 1.6283 | -0.40494 | -2.5774 | -2.4408 | -2.0231 | 0.16602 | 2.1112 | 2.5733 | 1.593 | -0.3416 | -2.0092 | -2.9788 | -2.3828 | -0.48222 | 0.94344 | 2.0173 | 1.8534 | 0.73365 | -0.51542 | -1.6728 | -2.5367 | -1.8809 | -0.08045 | 1.8387 | 2.4171 | 1.975 | 0.65336 | -0.95482 | -2.3451 | -2.3168 | -1.3722
Er-2 | -0.14229 | -0.084109 | -0.051316 | -0.05356 | -0.14986 | -0.21322 | -0.19868 | -0.11742 | 0.055661 | 0.16783 | 0.1395 | 0.066507 | -0.037092 | -0.021416 | -0.011788 | -0.13045 | -0.29226 | -0.33988 | -0.21381 | 0.096246 | 0.49402 | 0.70363 | 0.51034 | -0.029319 | -0.62691 | -0.87794 | -0.67161 | -0.12289 | 0.32934 | 0.44366 | 0.31266 | 0.08745 | -0.12616 | -0.15541 | -0.038149 | 0.055978 | 0.03145 | -0.054728 | -0.015896
Er-3 | 0.055938 | 0.030515 | 0.0095831 | 0.018441 | 0.058714 | 0.081289 | 0.080096 | 0.03019 | -0.0527 | -0.088637 | -0.013502 | 0.11338 | 0.18931 | 0.14889 | 0.017818 | -0.13279 | -0.2193 | -0.1813 | -0.042785 | 0.10854 | 0.16955 | 0.13569 | 0.019857 | -0.11418 | -0.15908 | -0.10967 | -0.041492 | 0.046572 | 0.10795 | 0.096897 | 0.0081663 | -0.07289 | -0.098712 | -0.085493 | -0.036282 | 0.0062295 | 0.00060957 | -0.012228 | -0.0082626
Er-4 | -0.020439 | -0.010138 | 0.0011667 | -0.0032285 | -0.021588 | -0.029621 | -0.026776 | -0.018824 | -0.018698 | -0.013406 | 0.0092118 | 0.054387 | 0.084229 | 0.052346 | -0.036086 | -0.12109 | -0.14565 | -0.092467 | 0.015236 | 0.13184 | 0.16872 | 0.08905 | -0.047221 | -0.15234 | -0.16307 | -0.088282 | 0.015058 | 0.092369 | 0.1008 | 0.048693 | -0.01523 | -0.052561 | -0.047701 | -0.017302 | 0.005449 | 0.010312 | 0.0034825 | -0.00096581 | 0.0017677
Er-5 | 0.0055085 | 0.00028627 | 0.00044636 | 0.003335 | 0.0059079 | 0.0077273 | 0.009121 | 0.0034907 | -0.011229 | -0.020568 | -0.014361 | -8.33e-05 | 0.015634 | 0.020391 | 0.0045222 | -0.020844 | -0.037614 | -0.036084 | -0.014677 | 0.021753 | 0.044287 | 0.02815 | -0.013911 | -0.047518 | -0.05274 | -0.033489 | 0.00095387 | 0.032884 | 0.035837 | 0.014 | -0.010565 | -0.02562 | -0.024253 | -0.010024 | 0.00251 | 0.0046268 | 0.0016515 | 0.00053386 | 0.0022589
Er-6 | -0.0025167 | -0.00013143 | 0.00029292 | -0.0012491 | -0.002546 | -0.0026171 | -0.0015688 | 0.0010166 | 0.0013798 | -0.0026097 | -0.006451 | -0.0039573 | 0.0066492 | 0.017778 | 0.018001 | 0.0055722 | -0.01159 | -0.025206 | -0.028216 | -0.013013 | 0.014624 | 0.032332 | 0.028825 | 0.010221 | -0.013586 | -0.030798 | -0.030895 | -0.012593 | 0.0088241 | 0.01927 | 0.017287 | 0.0043457 | -0.0068039 | -0.0098138 | -0.0053037 | -0.00074737 | 7.76e-05 | -8.12e-05 | 0.00039875
Er-7 | 0.0017996 | 0.00044066 | -0.0006868 | 0.00025659 | 0.0017475 | 0.0020696 | 0.0032311 | 0.0032002 | -0.0051938 | -0.019467 | -0.023265 | -0.0055837 | 0.027949 | 0.052759 | 0.047411 | 0.013054 | -0.030423 | -0.058177 | -0.05279 | -0.014353 | 0.033817 | 0.058254 | 0.046946 | 0.010636 | -0.026747 | -0.041386 | -0.030227 | -0.0042856 | 0.017887 | 0.024414 | 0.013564 | -0.0035792 | -0.012142 | -0.012 | -0.0059543 | -0.00023054 | -0.00034567 | -0.00095895 | -0.00060174
Er-8 | -0.0013025 | -0.0025283 | -0.0014932 | -0.00023177 | -0.0012682 | -0.0028393 | -0.0027215 | -0.00064303 | 0.00058161 | -0.0017978 | -0.0059882 | -0.0093982 | -0.0083859 | -0.00096313 | 0.0061977 | 0.0069033 | 0.0014782 | -0.0069914 | -0.015941 | -0.016661 | -0.0060229 | 0.0062983 | 0.01029 | 0.0060964 | -0.0015229 | -0.010132 | -0.016333 | -0.013485 | -0.0050004 | 0.0017788 | 0.0080655 | 0.0086569 | 0.0032974 | -0.00065855 | -0.0019789 | -0.0012469 | 0.00056711 | -0.00027955 | -0.00018159
Er-9 | 0.00017393 | 0.0002981 | -0.00027112 | -0.00017196 | 0.00021717 | -6.86e-05 | -0.0012191 | -0.0027201 | -0.0014983 | 0.0056115 | 0.01501 | 0.018276 | 0.0077822 | -0.0099826 | -0.021949 | -0.020841 | -0.0079902 | 0.009022 | 0.018669 | 0.014597 | 0.0021177 | -0.0068928 | -0.0083849 | -0.0040907 | 0.0019931 | 0.0040397 | 0.00015183 | -0.0050991 | -0.005466 | -0.0015244 | 0.0030469 | 0.0052135 | 0.0035433 | 8.89e-05 | -0.0016529 | -0.0010993 | -0.00016362 | -0.00016619 | -0.0003916
Er-10 | 0.00068215 | 0.00048983 | 0.00069827 | 0.00068587 | 0.00076298 | 0.0015809 | 0.0014293 | -0.0014086 | -0.0030822 | 0.0048813 | 0.017752 | 0.022931 | 0.0094341 | -0.018734 | -0.041075 | -0.03958 | -0.013874 | 0.023483 | 0.0534 | 0.054239 | 0.01854 | -0.027529 | -0.054585 | -0.050241 | -0.017879 | 0.022161 | 0.046421 | 0.042407 | 0.016427 | -0.010699 | -0.027762 | -0.024226 | -0.0082362 | 0.0045263 | 0.0076569 | 0.0043281 | -0.00017367 | 0.00010127 | 0.00045842
Iteration이 진행 될수록 오류가 감소하다가 4번째 turn 부터 error가 거의 발생하지 않음

## Slide 23: Iterative Coil Setting Simulation Check : GD
Chart: Iteration Number
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Radial Error | 2.9788 | 0.87794 | 0.2193 | 0.16872 | 0.05274 | 0.058254 | 0.058254 | 0.016661 | 0.021949 | 0.054585
Height Error | 16.9744 | 1.8596 | 0.57503 | 0.29522 | 0.053357 | 0.061042 | 0.11251 | 0.050915 | 0.046984 | 0.082821

## Slide 24: Iterative Coil Setting Simulation Check : HB
Chart: Height Error
| 0 | 0.125 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.625 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | 1.5 | 1.625 | 1.75 | 1.875 | 2 | 2.125 | 2.25 | 2.375 | 2.5 | 2.625 | 2.75 | 2.875 | 3 | 3.125 | 3.25 | 3.375 | 3.5 | 3.625 | 3.75 | 3.875 | 4 | 4.125 | 4.25 | 4.375 | 4.5 | 4.625 | 4.75 | 4.875 | 4.9649999999999999
EH-1 | 0 | 0.30705 | -1.2148 | -3.2214 | -5.237 | -4.996 | -3.5238 | -1.4776 | 0.049645 | 0.57004 | 0.0037148 | -0.41223 | -0.49579 | 0.65645 | 1.6682 | 2.7617 | 3.2029 | 4.1465 | 5.1125 | 6.7759 | 8.8155 | 10.0675 | 10.2408 | 9.7998 | 9.6471 | 10.045 | 11.6334 | 13.7324 | 16.0533 | 17.717 | 18.4588 | 18.2816 | 18.3597 | 18.4147 | 18.8572 | 19.0655 | 18.8236 | 18.4154 | 18.0321
EH-2 | 0 | -0.21153 | -1.0512 | -2.0594 | -2.5939 | -2.3529 | -1.4055 | -0.25155 | 0.37512 | -0.061611 | -1.137 | -2.2315 | -2.7359 | -2.1688 | -1.1343 | -0.1703 | 0.25172 | 0.011451 | -0.37252 | -0.47911 | 0.02092 | 0.54595 | 0.64651 | 0.45936 | 0.028223 | -0.41276 | -0.48612 | 0.14669 | 0.8151 | 0.89981 | 0.52657 | -0.069154 | -0.42315 | -0.40002 | 0.061879 | 0.94892 | 1.859 | 2.2948 | 1.9892
EH-3 | 0 | 0.37241 | 1.7382 | 3.2895 | 4.1179 | 3.7206 | 2.3832 | 0.78815 | -0.23415 | 0.2765 | 2.1838 | 4.29 | 5.2896 | 4.9862 | 4.0138 | 2.8398 | 2.0756 | 1.9786 | 1.8332 | 1.3138 | 0.8867 | 1.1656 | 2.1018 | 3.1967 | 4.101 | 4.1942 | 3.211 | 1.5733 | 0.39845 | 0.35858 | 1.0062 | 1.7018 | 2.1643 | 2.4021 | 2.5386 | 2.4907 | 15.9802 | 2.5884 | -1.212
EH-4 | 0 | -1.2715 | -3.7975 | -6.1552 | -6.9125 | -5.6483 | -3.0585 | -0.33259 | 0.70106 | -1.679 | -6.8399 | -11.4319 | -12.7183 | -10.9825 | -7.833 | -4.4451 | -2.9154 | -4.4238 | -6.4399 | -7.189 | -6.5893 | -6.012 | -6.3028 | -7.1335 | -8.5847 | -8.6365 | -6.2925 | -2.3124 | 0.30804 | -0.17015 | -3.3082 | -8.0763 | -11.0883 | -11.1417 | -8.0811 | -6.945 | -17.3677 | -4.389 | -3.1222
EH-5 | 0 | 1.4542 | 4.3204 | 6.9984 | 7.8468 | 6.3747 | 3.445 | 0.38645 | -0.89016 | 1.5934 | 7.2287 | 12.0416 | 13.1414 | 11.0805 | 7.693 | 4.1458 | 2.3223 | 3.605 | 5.3373 | 5.7634 | 5.3763 | 5.4373 | 6.1259 | 6.9758 | 8.0747 | 7.2102 | 3.739 | -0.74133 | -3.2304 | -2.689 | 0.069551 | 4.0778 | 6.4506 | 6.2558 | 4.5017 | 4.1499 | 0.68799 | 0.12608 | 1.4003
EH-6 | 0 | -0.54249 | -1.9203 | -3.3827 | -4.011 | -3.4095 | -1.9337 | -0.23283 | 0.81798 | -0.0531 | -2.8795 | -5.416 | -6.1435 | -5.31 | -3.8395 | -2.3155 | -1.2713 | -1.2569 | -1.1181 | -0.52263 | -0.32665 | -1.0476 | -2.314 | -3.5228 | -4.2468 | -3.2792 | -0.88904 | 1.531 | 2.7674 | 2.5704 | 1.7813 | 1.1367 | 1.0532 | 1.2572 | 0.59678 | 0.70149 | 1.2495 | 1.7778 | 2.3342
EH-7 | 0 | -0.33506 | -0.75875 | -1.0044 | -0.98046 | -0.68521 | -0.28723 | -0.020742 | -0.20767 | -0.39403 | 0.058445 | 0.52248 | 0.76893 | 0.98995 | 1.0464 | 0.73759 | 0.23323 | 0.037519 | -0.13917 | -0.26319 | -0.2823 | -0.27055 | -0.15083 | 0.1634 | 0.48587 | 0.21632 | -0.23618 | -0.40607 | -0.45893 | -0.4896 | -0.52489 | -0.58616 | -0.8024 | -0.90683 | -1.0108 | -1.3656 | -1.7518 | -2.0369 | -2.0395
EH-8 | 0 | -0.077314 | -0.40753 | -0.82114 | -1.0431 | -0.97754 | -0.6278 | -0.17134 | 0.10394 | 0.13258 | -0.040442 | -0.15491 | -0.15407 | -0.077188 | -0.085371 | -0.23862 | -0.38081 | -0.46285 | -0.28559 | 0.08913 | 0.45947 | 0.54848 | 0.39154 | 0.13439 | -0.088442 | -0.081191 | -0.025524 | 0.022474 | 0.024849 | 0.019251 | 0.096969 | 0.34894 | 0.6625 | 0.88117 | 0.92577 | 0.74477 | 0.46726 | 0.25796 | 0.21524
EH-9 | 0 | 1.1442 | 3.4453 | 5.6039 | 6.331 | 5.186 | 2.7828 | 0.30573 | -0.63778 | 0.64892 | 3.2184 | 5.4877 | 6.0716 | 4.9389 | 3.3336 | 2.1943 | 2.0264 | 2.5472 | 2.6187 | 1.9622 | 1.1697 | 1.3126 | 2.3967 | 3.5835 | 4.4544 | 4.3706 | 3.0929 | 0.91948 | -0.48015 | -0.16168 | 1.084 | 2.3181 | 2.9626 | 3.0198 | 2.6527 | 2.0507 | 1.5659 | 1.4702 | 1.7391
EH-10 | 0 | -0.67549 | -2.1954 | -3.7119 | -4.3125 | -3.6231 | -2.0677 | -0.38003 | 0.52553 | -0.43879 | -3.0141 | -5.4224 | -6.2511 | -5.6415 | -4.3807 | -2.9354 | -2.0163 | -1.9085 | -1.6584 | -1.097 | -0.79419 | -1.3232 | -2.5254 | -3.7958 | -4.5908 | -4.0455 | -2.1855 | 0.023236 | 1.2131 | 0.84402 | -0.27721 | -1.331 | -1.8819 | -2.0033 | -1.9192 | -1.3596 | -0.40323 | 11.8365 | -2.7948
Chart: Radial Error
| 0 | 0.125 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.625 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | 1.5 | 1.625 | 1.75 | 1.875 | 2 | 2.125 | 2.25 | 2.375 | 2.5 | 2.625 | 2.75 | 2.875 | 3 | 3.125 | 3.25 | 3.375 | 3.5 | 3.625 | 3.75 | 3.875 | 4 | 4.125 | 4.25 | 4.375 | 4.5 | 4.625 | 4.75 | 4.875 | 4.9649999999999999
Er-1 | -0.24984 | -0.35469 | -0.18758 | -0.15278 | -0.37628 | -0.27552 | -0.59673 | -0.58071 | -0.87569 | -1.3155 | -0.69408 | 0.16441 | 1.8992 | 1.917 | 0.72533 | -0.93121 | -2.2851 | -2.472 | -1.9817 | 0.051424 | 0.82442 | 0.7878 | 0.21438 | -0.51921 | -0.66855 | -0.7858 | -0.62506 | -0.99351 | -0.76127 | -1.0445 | -0.46045 | -0.0011964 | 0.46798 | 0.99293 | 0.6275 | -0.24422 | -1.0123 | -1.2927 | -0.85133
Er-2 | -0.16001 | -0.21276 | -0.059049 | -0.0080979 | -0.14968 | -0.064573 | 0.087658 | -0.11893 | -0.81365 | -1.1473 | -0.5958 | 0.60679 | 1.7795 | 1.8547 | 0.56481 | -1.2626 | -2.5907 | -2.6964 | -1.5477 | 0.59781 | 2.2385 | 2.2135 | 0.90716 | -0.80089 | -1.998 | -2.0393 | -1.0408 | 0.2565 | 1.0716 | 0.88834 | 0.22616 | -0.32757 | -0.58823 | -0.39714 | -0.076342 | 0.08896 | 0.07901 | -0.0036903 | 0.045774
Er-3 | -0.024304 | -0.039714 | -0.0025382 | -0.023837 | -4.51e-06 | 0.15102 | 0.3494 | 0.60415 | 0.81722 | 0.75424 | -0.12313 | -1.6841 | -2.6808 | -2.217 | -0.47836 | 1.6956 | 3.2783 | 3.0929 | 1.0711 | -1.5492 | -2.9692 | -2.6457 | -1.1458 | 0.67975 | 1.89 | 1.8543 | 1.0054 | 0.080574 | -0.5345 | -0.63479 | -0.47274 | -0.2881 | -0.14087 | -0.026315 | -0.11423 | 0.069984 | -1.0886 | 0.103 | 0.25653
Er-4 | 0.30482 | 0.21425 | 0.018775 | 0.11085 | 0.31207 | 0.30088 | 0.0679 | -0.51576 | -1.3449 | -1.3734 | 0.66793 | 4.3907 | 6.5925 | 5.0959 | 0.3346 | -5.3492 | -8.8521 | -6.924 | -0.13131 | 7.2935 | 10.49 | 7.875 | 1.288 | -6.0363 | -9.8815 | -7.5418 | -1.4559 | 4.6533 | 7.3683 | 5.3806 | 0.85424 | -2.6197 | -3.5372 | -2.2608 | 0.032873 | 1.1674 | 1.2738 | 1.0844 | 0.017671
Er-5 | -0.35549 | -0.23015 | 0.013781 | -0.11553 | -0.35931 | -0.29599 | 0.027387 | 0.64838 | 1.4741 | 1.5345 | -0.61153 | -4.5174 | -6.7817 | -5.1997 | -0.41929 | 5.3102 | 9.005 | 6.8982 | -0.24492 | -7.3177 | -10.0051 | -7.5355 | -1.6344 | 5.2069 | 9.0244 | 6.7007 | 1.2528 | -3.591 | -5.792 | -4.5345 | -1.1691 | 1.6202 | 2.4466 | 1.7003 | 0.28561 | -0.7947 | -0.18359 | -1.1571 | -0.38824
Er-6 | 0.28678 | 0.21448 | -0.012364 | 0.058027 | 0.2922 | 0.25256 | 0.017519 | -0.29749 | -0.67574 | -0.83861 | -0.0025251 | 1.8466 | 3.0635 | 2.5847 | 0.67267 | -1.818 | -3.8155 | -3.1983 | -0.24959 | 2.3423 | 3.3035 | 2.5794 | 0.95632 | -0.89239 | -2.0259 | -1.4602 | -0.51659 | -0.059958 | 0.21159 | 0.38119 | 0.43606 | 0.43053 | 0.3547 | 0.041117 | -0.25257 | -0.31656 | 0.029514 | 0.032444 | 0.098818
Er-7 | -0.18429 | -0.14476 | -0.0090774 | -0.044739 | -0.18711 | -0.13546 | -0.036219 | -0.17847 | -0.43391 | -0.28514 | 0.001453 | -0.071517 | -0.236 | -0.47443 | -0.68483 | -0.5641 | 0.007884 | 0.12577 | -0.18624 | -0.11591 | -0.033873 | -0.10274 | -0.24127 | -0.24757 | -0.17725 | -0.22362 | -0.16659 | -0.14626 | -0.17492 | -0.090437 | 0.084626 | 0.1886 | 0.25995 | 0.29072 | 0.17884 | 0.032808 | -0.020521 | -0.041132 | -0.040759
Er-8 | -0.044217 | -0.0089125 | 0.013551 | -0.019327 | -0.043809 | -0.0025527 | 0.03133 | -0.085114 | -0.26986 | -0.33611 | -0.21332 | 0.13611 | 0.41683 | 0.4298 | 0.19752 | -0.063721 | -0.27002 | -0.23472 | -0.062943 | 0.021805 | -0.0062513 | -0.125 | -0.14439 | -0.011386 | 0.20076 | 0.32133 | 0.27664 | 0.06936 | -0.23086 | -0.35594 | -0.25687 | -0.047244 | 0.11144 | 0.17106 | 0.099962 | 0.014568 | 0.0019779 | -0.0062877 | -0.037494
Er-9 | -0.00026282 | -0.03469 | -0.0044342 | 0.02277 | -0.0029508 | -0.088494 | 0.01174 | 0.63714 | 1.517 | 1.4335 | -0.071359 | -2.3783 | -3.6641 | -2.6163 | 0.27497 | 3.2898 | 4.8158 | 3.8863 | 0.83274 | -2.8305 | -4.4909 | -3.1401 | -0.21275 | 2.4057 | 3.4705 | 2.7285 | 0.93483 | -0.81097 | -1.5363 | -1.1391 | -0.31798 | 0.23357 | 0.43473 | 0.33142 | 0.095671 | -0.038354 | -0.024779 | -0.014171 | -0.047343
Er-10 | 0.24263 | 0.18655 | -0.0095685 | 0.046717 | 0.24654 | 0.22574 | -0.0026661 | -0.32134 | -0.73624 | -0.78319 | 0.18573 | 1.9907 | 3.0669 | 2.4468 | 0.40599 | -2.1343 | -3.9269 | -3.432 | -0.758 | 2.2053 | 3.5834 | 2.9165 | 1.0198 | -1.1006 | -2.3544 | -2.1739 | -1.1903 | -0.14077 | 0.66896 | 0.95279 | 0.84264 | 0.63622 | 0.289 | -0.20749 | -0.60623 | -0.67009 | -0.62253 | -1.6034 | -0.034161
Design Coil height : 292.7852759
Stroke : 262
Setting Temperature : 300
4번째 turn에서 이탈이 있었으나 그래프로 볼 때 전체적으로 수렴하는 것으로 보아 문제는 없는 것으로 보임.

## Slide 25: Iterative Coil Setting Simulation Check : HB
Chart: Iteration Number
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Radial Error | 2.472 | 2.6964 | 3.2783 | 10.49 | 10.0051 | 3.8155 | 0.68483 | 0.4298 | 4.8158 | 3.9269
Height Error | 19.0655 | 2.7359 | 15.9802 | 17.3677 | 13.1414 | 6.1435 | 2.0395 | 1.0431 | 6.331 | 11.8365

## Slide 26: Iterative Coil Setting Simulation Check : HG
Design Coil height : 313.2061857
Stroke : 272
Setting Temperature : 300
Chart: Height Error
| 0 | 0.125 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.625 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | 1.5 | 1.625 | 1.75 | 1.875 | 2 | 2.125 | 2.25 | 2.375 | 2.5 | 2.625 | 2.75 | 2.875 | 3 | 3.125 | 3.25 | 3.375 | 3.5 | 3.625 | 3.75 | 3.875 | 4 | 4.125 | 4.25 | 4.375 | 4.5 | 4.625 | 4.75 | 4.875 | 4.9649999999999999
EH-1 | 0 | -0.56293 | -0.50583 | 0.046612 | 0.43316 | 0.13538 | -0.54189 | -0.88667 | -2.2356 | -2.8557 | -3.2974 | -3.1007 | -3.2831 | -3.4865 | -4.0024 | -4.4682 | -5.266 | -5.8049 | -5.4062 | -5.5147 | -5.0426 | -4.3968 | -3.4967 | -2.4218 | -1.32 | 0.76523 | 0.93153 | -0.83445 | -3.2085 | -5.4993 | -7.331 | -7.6688 | -7.2851 | -6.4263 | -5.7168 | -5.7795
EH-2 | 0 | -0.023102 | 0.31076 | 0.8026 | 1.1948 | 1.3304 | 1.1918 | 0.95355 | 0.73815 | 1.0342 | 1.8725 | 2.8761 | 3.6111 | 4.0597 | 4.4059 | 5.0684 | 5.9559 | 6.6695 | 7.3471 | 8.1545 | 8.8696 | 9.1831 | 9.3512 | 9.5742 | 9.9159 | 10.7137 | 11.6219 | 12.3052 | 12.6367 | 12.5482 | 12.525 | 12.9593 | 13.2805 | 13.3987 | 13.3692 | 13.2874
EH-3 | 0 | 0.017075 | 0.19599 | 0.43329 | 0.58707 | 0.56848 | 0.39097 | 0.12573 | -0.11287 | -0.084675 | 0.20975 | 0.57789 | 0.83349 | 0.84472 | 0.62964 | 0.35082 | 0.14902 | 0.023621 | 0.010619 | 0.019887 | -0.0072879 | -0.066281 | -0.14225 | -0.071643 | 0.13286 | 0.33221 | 0.38936 | 0.31115 | 0.23304 | 0.19674 | 0.24244 | 0.45391 | 0.67698 | 0.763 | 0.69684 | 0.50273
EH-4 | 0 | 0.025771 | 0.078722 | 0.12816 | 0.14462 | 0.12092 | 0.070703 | 0.011695 | -0.037687 | -0.013391 | 0.078046 | 0.15612 | 0.15294 | 0.076676 | -0.0064161 | -0.024352 | 0.049874 | 0.18663 | 0.30573 | 0.33129 | 0.27764 | 0.17925 | 0.082956 | 0.030602 | -0.0033245 | -0.089777 | -0.2318 | -0.35889 | -0.39184 | -0.32615 | -0.21413 | -0.092839 | -0.035249 | -0.083049 | -0.20654 | -0.37783
EH-5 | 0 | 0.038376 | 0.088049 | 0.12236 | 0.12337 | 0.092073 | 0.045991 | 0.0015122 | -0.01512 | 0.023659 | 0.091146 | 0.1437 | 0.15302 | 0.12298 | 0.073741 | 0.034034 | 0.018814 | 0.034869 | 0.069647 | 0.075949 | 0.055541 | 0.030817 | 0.027874 | 0.06943 | 0.13226 | 0.14156 | 0.075648 | -0.0051236 | -0.041495 | -0.021534 | 0.033841 | 0.10004 | 0.1365 | 0.12202 | 0.068399 | -0.027279
EH-6 | 0 | 0.039164 | -0.043063 | -0.19836 | -0.33878 | -0.39014 | -0.33653 | -0.21157 | -0.05871 | 0.0063583 | -0.044787 | -0.16124 | -0.26896 | -0.30162 | -0.26631 | -0.21326 | -0.18613 | -0.18256 | -0.1943 | -0.19509 | -0.18799 | -0.18069 | -0.1757 | -0.19471 | -0.23648 | -0.27751 | -0.29156 | -0.27283 | -0.23658 | -0.20738 | -0.20262 | -0.22611 | -0.26531 | -0.30287 | -0.31929 | -0.32689
EH-7 | 0 | -0.0010986 | 0.13167 | 0.32105 | 0.46419 | 0.49116 | 0.40677 | 0.26047 | 0.1248 | 0.1146 | 0.20953 | 0.34026 | 0.44092 | 0.46337 | 0.43049 | 0.40496 | 0.41535 | 0.4501 | 0.50091 | 0.54431 | 0.58263 | 0.61537 | 0.63383 | 0.64431 | 0.64438 | 0.63786 | 0.63165 | 0.63766 | 0.66148 | 0.69304 | 0.7136 | 0.75053 | 0.93003 | 1.2127 | 1.4662 | 1.537
EH-8 | 0 | -0.048609 | -0.069713 | -0.053091 | -0.012655 | 0.02396 | 0.031251 | 0.0031051 | -0.080853 | -0.16083 | -0.17186 | -0.11743 | -0.026259 | 0.037952 | 0.01878 | -0.10245 | -0.27901 | -0.45659 | -0.5564 | -0.60616 | -0.64903 | -0.68903 | -0.72857 | -0.71178 | -0.56661 | -0.36114 | -0.26178 | -0.33643 | -0.52244 | -0.70939 | -0.81156 | -0.82206 | -0.88284 | -1.0233 | -1.1855 | -1.2778
EH-9 | 0 | 0.50923 | 2.0717 | 3.7614 | 4.5903 | 4.0841 | 2.4743 | 0.45987 | -1.0084 | -0.19749 | 2.4431 | 5.474 | 7.7352 | 9.1388 | 10.1327 | 11.4786 | 13.173 | 14.9476 | 17.6557 | 21.2685 | 25.0269 | 28.4143 | 31.2843 | 34.4294 | 38.5295 | 43.1153 | 46.3397 | 47.2877 | 46.5292 | 45.2263 | 44.6767 | 45.6376 | 47.1928 | 48.4538 | 48.865 | 47.3737
EH-10 | 0 | -0.0029216 | -0.022808 | -0.049361 | -0.070062 | -0.074146 | -0.059715 | -0.031982 | 0.0023234 | 0.024593 | 0.022962 | 0.0029244 | -0.017541 | -0.021984 | -0.013744 | 0.00061107 | 0.016514 | 0.042104 | 0.064689 | 0.072706 | 0.074682 | 0.081541 | 0.10438 | 0.14187 | 0.16158 | 0.12963 | 0.07913 | 0.061124 | 0.084695 | 0.13517 | 0.18993 | 0.22189 | 0.22015 | 0.19387 | 0.15868 | 0.13357
Chart: Radial Error
| 0 | 0.125 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.625 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | 1.5 | 1.625 | 1.75 | 1.875 | 2 | 2.125 | 2.25 | 2.375 | 2.5 | 2.625 | 2.75 | 2.875 | 3 | 3.125 | 3.25 | 3.375 | 3.5 | 3.625 | 3.75 | 3.875 | 4 | 4.125 | 4.25 | 4.375 | 4.5 | 4.625 | 4.75 | 4.875 | 4.9649999999999999
Er-1 | -0.33597 | -0.16958 | -0.20543 | -0.25659 | -0.34889 | -0.26473 | -0.053318 | -0.23201 | 0.13034 | 1.2754 | 1.1296 | 0.58562 | -0.36656 | -0.79781 | -0.43264 | 0.50838 | 2.3447 | 3.1197 | 2.4328 | 0.63522 | -1.0832 | -2.4195 | -2.3725 | -1.0692 | 1.0063 | 1.864 | 1.1484 | -0.071747 | -1.3538 | -1.4666 | -0.49011 | -0.5041 | -0.90175 | -1.6432 | -1.7861 | 0.49228
Er-2 | 0.060621 | -0.0020015 | -0.0048894 | 0.040289 | 0.050255 | 0.027084 | -0.053676 | -0.18047 | -0.30478 | -0.34036 | -0.54963 | -0.76598 | -0.7731 | -0.64495 | -0.57089 | -0.53416 | -0.57519 | -0.64339 | -0.69636 | -0.81193 | -0.84683 | -0.74381 | -0.68509 | -0.83337 | -0.82589 | -0.53256 | -0.31157 | -0.068329 | 0.31753 | 0.56345 | 0.51578 | 0.2762 | 0.030304 | -0.042276 | 0.12705 | 0.062741
Er-3 | -0.0082653 | -0.012348 | -0.0014216 | -0.00054705 | -0.0076512 | -0.0035896 | 0.013516 | 0.029398 | 0.097435 | 0.15375 | 0.071021 | -0.17364 | -0.42121 | -0.46515 | -0.29432 | 0.048591 | 0.43324 | 0.59848 | 0.39269 | -0.072005 | -0.51877 | -0.74126 | -0.62025 | -0.23949 | 0.10549 | 0.26215 | 0.16304 | -0.035875 | -0.15303 | -0.13131 | -0.032455 | 0.045617 | 0.034846 | -0.0068318 | 0.006228 | -0.041991
Er-4 | -0.0014273 | -0.0048347 | -0.00065599 | -0.00034639 | -0.00080121 | 0.0057866 | 0.012958 | 0.011275 | 0.0042177 | 0.0077872 | -0.0075472 | -0.050415 | -0.093027 | -0.07905 | -0.01855 | 0.080745 | 0.14858 | 0.090776 | -0.078335 | -0.21977 | -0.21543 | -0.093126 | 0.057039 | 0.1777 | 0.20556 | 0.11696 | -0.018018 | -0.11156 | -0.12991 | -0.077841 | -0.0084484 | 0.027486 | 0.021965 | 0.0044338 | 0.0025175 | -0.002331
Er-5 | 0.00072081 | -0.00048275 | -0.00013233 | 5.3e-05 | 0.00059406 | 0.00098872 | 0.0016189 | 0.0049082 | 0.0122 | 0.011541 | -0.0092354 | -0.042268 | -0.057889 | -0.036619 | 0.0072387 | 0.064376 | 0.10369 | 0.081513 | -0.0076418 | -0.097117 | -0.12627 | -0.09475 | -0.010176 | 0.087831 | 0.13065 | 0.084853 | 0.0046765 | -0.052535 | -0.070303 | -0.0462 | -0.0065075 | 0.013251 | 0.0094387 | 0.0023702 | 0.0027602 | 0.0037111
Er-6 | -0.00039848 | -0.00015869 | -2.19e-05 | -0.00016678 | -0.0012558 | -0.0047633 | -0.0030565 | -0.0022273 | -0.033569 | -0.070725 | -0.06224 | 0.0007093 | 0.083291 | 0.12461 | 0.10765 | 0.037712 | -0.062405 | -0.13091 | -0.11039 | -0.022309 | 0.071383 | 0.12238 | 0.1096 | 0.051631 | -0.01112 | -0.049177 | -0.045833 | -0.018059 | 0.0065584 | 0.015909 | 0.012008 | 0.005832 | 0.00045515 | -2.34e-05 | -0.0011723 | 0.010358
Er-7 | -0.0017684 | 0.0039516 | 0.00097969 | -0.0029154 | -0.0011233 | 0.0027668 | -0.0026416 | -0.00063805 | 0.044384 | 0.075153 | 0.038831 | -0.043456 | -0.11071 | -0.11844 | -0.071057 | 0.0090368 | 0.083372 | 0.1028 | 0.041152 | -0.054846 | -0.12984 | -0.15035 | -0.10454 | -0.016542 | 0.079287 | 0.13852 | 0.11829 | 0.03403 | -0.064021 | -0.12338 | -0.12175 | -0.06893 | -0.017848 | -0.0021046 | 0.0082509 | -0.0097146
Er-8 | 0.0023198 | -0.0027998 | -0.00054253 | 0.001027 | 0.0031469 | 0.0098684 | 0.014626 | 0.0078166 | -0.00075345 | 0.023449 | 0.049636 | 0.034908 | -0.03201 | -0.10037 | -0.13079 | -0.08672 | 0.059032 | 0.2387 | 0.30929 | 0.21049 | 0.016452 | -0.17924 | -0.29185 | -0.25233 | -0.099644 | 0.045785 | 0.10879 | 0.10345 | 0.065744 | 0.032814 | 0.027336 | 0.024327 | 0.014292 | 0.0034233 | -0.010985 | 0.0029026
Er-9 | 0.0013574 | -0.0017231 | -0.00060488 | 0.0023092 | 0.00085571 | -0.0039655 | -0.0038036 | 0.002959 | 0.0040505 | -0.011346 | -0.028956 | -0.033706 | -0.011642 | 0.033373 | 0.078641 | 0.095805 | 0.03577 | -0.10674 | -0.22602 | -0.22046 | -0.083296 | 0.1109 | 0.25307 | 0.24793 | 0.10573 | -0.067298 | -0.15826 | -0.13811 | -0.050627 | 0.034065 | 0.063025 | 0.041479 | 0.0099784 | 0.00022479 | 0.0024186 | -0.0014975
Er-10 | -0.0027939 | 0.0010382 | 0.00069949 | -0.0027169 | -0.0023137 | 0.0028734 | 0.0059524 | 0.0052384 | -0.0051474 | -0.019067 | -0.024839 | -0.014471 | 0.013707 | 0.041287 | 0.053366 | 0.043312 | 0.0036718 | -0.049316 | -0.082211 | -0.066004 | -0.017887 | 0.03171 | 0.077458 | 0.10032 | 0.067717 | -0.0025215 | -0.049933 | -0.056022 | -0.031423 | 0.0045846 | 0.023734 | 0.014936 | 0.0032841 | 0.001141 | 0.0026064 | 0.0033638
Iteration이 진행될수록 error가 줄어드는 것으로 보이나 9번째 turn에서 Height error가 크게 발생

## Slide 27: Iterative Coil Setting Simulation Check : HG
Chart: Iteration Number
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Radial Error | 3.1197 | 0.84683 | 0.74126 | 0.21977 | 0.13065 | 0.13091 | 0.15035 | 0.30929 | 0.25307 | 0.10032
Height Error | 7.6688 | 13.3987 | 0.84472 | 0.39184 | 0.15302 | 0.39014 | 1.537 | 1.2778 | 0.27159 | 0.22189

## Slide 28: Iterative Coil Setting Simulation Check : QF
Design Coil height : 272.2893441
Stroke : 225
Setting Temperature : 300
Chart: Height Error
| 0 | 0.125 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.625 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | 1.5 | 1.625 | 1.75 | 1.875 | 2 | 2.125 | 2.25 | 2.375 | 2.5 | 2.625 | 2.75 | 2.875 | 3 | 3.125 | 3.25 | 3.375 | 3.5 | 3.625 | 3.75 | 3.875 | 4 | 4.125 | 4.25 | 4.375 | 4.5 | 4.625 | 4.75 | 4.875 | 4.9649999999999999
EH-1 | 0 | -0.27448 | -0.69301 | -1.0888 | -1.5363 | -1.9907 | -1.9594 | -0.9486 | -0.61207 | -0.40759 | -1.0152 | -0.94521 | -0.66046 | 0.0072027 | 0.29987 | 0.076077 | -0.78532 | -1.3547 | -1.5486 | -2.8362 | -3.9623 | -5.3342 | -6.3943 | -7.0247 | -7.2517 | -6.2567 | -6.5507 | -7.9008 | -9.2603 | -10.5014 | -11.4047 | -11.4226 | -11.4555 | -11.3394 | -11.2955 | -10.6979
EH-2 | 0 | -0.021495 | -0.26051 | -0.57773 | -0.79455 | -0.78736 | -0.58672 | -0.23189 | 0.06738 | 0.071028 | -0.24878 | -0.57806 | -0.72983 | -0.67148 | -0.46816 | -0.21823 | -0.074071 | 0.0355 | 0.28183 | 0.55807 | 0.84763 | 1.1092 | 1.2449 | 1.1964 | 0.9996 | 1.0011 | 1.1448 | 1.1831 | 1.1191 | 0.96853 | 0.71412 | 0.58247 | 0.58233 | 0.71562 | 0.86702 | 0.98199
EH-3 | 0 | 0.061213 | 0.048772 | -0.031522 | -0.12971 | -0.18084 | -0.1522 | -0.044474 | 0.095447 | 0.15209 | 0.087181 | -0.0075925 | -0.050945 | -0.022629 | 0.04686 | 0.086298 | 0.05088 | 0.0054353 | 0.0091617 | 0.063168 | 0.1442 | 0.21272 | 0.23117 | 0.19801 | 0.15444 | 0.17546 | 0.26462 | 0.34589 | 0.37458 | 0.36134 | 0.30623 | 0.24935 | 0.22308 | 0.2419 | 0.28973 | 0.32659
EH-4 | 0 | 0.029904 | 0.029148 | -0.0021578 | -0.04579 | -0.075256 | -0.076163 | -0.045038 | 0.016087 | 0.059643 | 0.0531 | 0.014678 | -0.018456 | -0.026517 | -0.0087262 | 0.017466 | 0.027427 | 0.017792 | 0.0020191 | -0.0055456 | 0.0027748 | 0.020803 | 0.03479 | 0.025671 | -0.011512 | -0.041462 | -0.035677 | -0.0042923 | 0.026165 | 0.041198 | 0.033547 | 0.0089358 | -0.017665 | -0.030246 | -0.021768 | -0.0081947
EH-5 | 0 | -0.0011276 | -0.018685 | -0.042856 | -0.059961 | -0.059707 | -0.04274 | -0.014536 | 0.012122 | 0.015325 | -0.0047645 | -0.025126 | -0.029316 | -0.013972 | 0.014367 | 0.036107 | 0.035649 | 0.026602 | 0.020899 | 0.022338 | 0.03257 | 0.045767 | 0.051499 | 0.042781 | 0.028238 | 0.028922 | 0.049305 | 0.075791 | 0.091228 | 0.08799 | 0.066217 | 0.037882 | 0.017802 | 0.017299 | 0.036332 | 0.051557
EH-6 | 0 | -0.0020268 | -0.010636 | -0.020904 | -0.026775 | -0.024657 | -0.016108 | -0.0037665 | 0.0071183 | 0.0050996 | -0.007983 | -0.019083 | -0.020324 | -0.01107 | 0.0041169 | 0.015319 | 0.016933 | 0.015021 | 0.014047 | 0.016402 | 0.02262 | 0.028642 | 0.029277 | 0.022512 | 0.015472 | 0.020073 | 0.036179 | 0.053241 | 0.061335 | 0.057765 | 0.044092 | 0.028432 | 0.019177 | 0.021636 | 0.034128 | 0.043418
EH-7 | 0 | 0.0016418 | -0.0035507 | -0.012676 | -0.020502 | -0.022413 | -0.017602 | -0.0073933 | 0.003446 | 0.0068161 | 0.00092532 | -0.0073738 | -0.011514 | -0.0098004 | -0.0038701 | 0.0011465 | 0.00077312 | -0.0019406 | -0.0035821 | -0.0023745 | 0.001978 | 0.0072041 | 0.0096236 | 0.0059113 | -0.0019116 | -0.0052025 | -9.47e-05 | 0.0089209 | 0.015109 | 0.015565 | 0.01031 | 0.0024875 | -0.0035825 | -0.0040981 | 0.0012081 | 0.0058098
EH-8 | 0 | 0.0051451 | 0.0059191 | 0.0018444 | -0.0046987 | -0.0098038 | -0.010913 | -0.0072202 | 0.0011927 | 0.0086345 | 0.0093178 | 0.0045367 | -0.00033202 | -0.0022469 | -0.00052797 | 0.0025175 | 0.0025454 | -0.001127 | -0.0053631 | -0.0072869 | -0.0057479 | -0.0016761 | 0.0022022 | 0.00246 | -0.0016685 | -0.0059106 | -0.0056867 | -0.0020794 | 0.00078101 | 0.00091682 | -0.0011428 | -0.0041531 | -0.0065261 | -0.0063088 | -0.0035718 | -0.0016464
EH-9 | 0 | -0.0025729 | -0.0063153 | -0.0090827 | -0.0092757 | -0.0068264 | -0.003182 | 7.47e-05 | 0.00035144 | -0.0041767 | -0.0098571 | -0.012138 | -0.010187 | -0.0049266 | 0.0016119 | 0.0058512 | 0.0062768 | 0.0070399 | 0.0090576 | 0.011152 | 0.012882 | 0.013079 | 0.011119 | 0.0080417 | 0.0074845 | 0.012816 | 0.020373 | 0.02608 | 0.02855 | 0.027228 | 0.021607 | 0.015353 | 0.011936 | 0.012291 | 0.016026 | 0.019281
EH-10 | 0 | -0.0025988 | -0.0044347 | -0.0044729 | -0.0026262 | 8.97e-05 | 0.002278 | 0.0034041 | 0.0028085 | 0.00013173 | -0.0024569 | -0.0031565 | -0.002664 | -0.0018785 | -0.0015032 | -0.0014591 | -0.00035417 | 0.0015252 | 0.002885 | 0.0035349 | 0.0035864 | 0.0030496 | 0.0021941 | 0.0013538 | 0.00034396 | -0.00069689 | -0.00082307 | -5.36e-05 | 0.00099948 | 0.0020728 | 0.0027108 | 0.0023299 | 0.0012201 | 0.00023885 | -2.3e-05 | 0.0003141
Chart: Radial Error
| 0 | 0.125 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.625 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | 1.5 | 1.625 | 1.75 | 1.875 | 2 | 2.125 | 2.25 | 2.375 | 2.5 | 2.625 | 2.75 | 2.875 | 3 | 3.125 | 3.25 | 3.375 | 3.5 | 3.625 | 3.75 | 3.875 | 4 | 4.125 | 4.25 | 4.375 | 4.5 | 4.625 | 4.75 | 4.875 | 4.9649999999999999
Er-1 | -0.14922 | -0.13289 | -0.22001 | -0.16504 | -0.1707 | -0.12737 | 0.093019 | -0.3308 | -0.69289 | -0.20387 | -0.34905 | 0.011083 | 0.10123 | -0.076876 | -0.35571 | -0.3224 | 0.96607 | 1.7404 | 1.7137 | 1.2031 | 0.74903 | 0.083047 | 0.0037996 | 0.43035 | 1.1407 | 0.64138 | -0.60266 | -1.3435 | -1.653 | -0.82538 | 0.24197 | -0.23178 | -0.96937 | -1.5755 | -1.9251 | -1.0473
Er-2 | -0.0079104 | -0.0096768 | -0.00019427 | -0.0013243 | -0.0052818 | -0.0052261 | 0.014876 | 0.015077 | -0.12559 | -0.22053 | -0.095427 | 0.1289 | 0.30792 | 0.35282 | 0.1702 | -0.20483 | -0.47637 | -0.40604 | -0.12057 | 0.14633 | 0.28834 | 0.27401 | 0.0775 | -0.15428 | -0.1518 | 0.01449 | 0.13112 | 0.17515 | 0.098196 | -0.030581 | -0.03012 | 0.0067185 | 0.02842 | 0.017539 | -0.026637 | 0.001392
Er-3 | 0.009606 | -0.0025988 | -0.0022958 | 0.0057441 | 0.010825 | 0.013391 | 0.023016 | 0.028559 | -0.033625 | -0.1128 | -0.08478 | 0.014364 | 0.124 | 0.18664 | 0.14306 | -0.013018 | -0.17068 | -0.19963 | -0.092168 | 0.045785 | 0.1294 | 0.12418 | 0.045431 | -0.0529 | -0.09672 | -0.064086 | -0.011347 | 0.026627 | 0.037616 | 0.01802 | -0.0039834 | -0.006919 | -0.0012423 | -0.00095468 | 0.0024301 | -0.00022153
Er-4 | -0.0031001 | -0.0046956 | -0.0027063 | -0.00060134 | -0.0031483 | -0.0067406 | -0.0022758 | 0.0050559 | -0.0061033 | -0.034028 | -0.036749 | -0.012991 | 0.023205 | 0.055894 | 0.061924 | 0.025042 | -0.037342 | -0.076421 | -0.0613 | -0.010471 | 0.03873 | 0.06282 | 0.05187 | 0.0097881 | -0.030668 | -0.038717 | -0.022397 | -0.00067369 | 0.01491 | 0.016695 | 0.0074669 | 9.92e-05 | -0.0012461 | 0.00023255 | -0.0013034 | -0.0010287
Er-5 | 0.0029564 | -1.43e-05 | -0.0011719 | 0.00058654 | 0.0031951 | 0.0043141 | 0.00516 | 0.0039544 | -0.010403 | -0.024474 | -0.015998 | 0.0066567 | 0.0281 | 0.038218 | 0.024488 | -0.01241 | -0.045059 | -0.045295 | -0.015333 | 0.022639 | 0.046871 | 0.045826 | 0.019792 | -0.015385 | -0.034661 | -0.027754 | -0.0068068 | 0.011125 | 0.017628 | 0.011964 | 0.0025361 | -0.0013805 | -0.00082332 | -0.00062637 | 0.0010741 | -8.5e-05
Er-6 | -0.00092008 | -0.001119 | -0.00032383 | -4.39e-05 | -0.00098703 | -0.0017427 | -0.00095359 | -0.0017695 | -0.0062637 | -0.0082047 | -0.00035445 | 0.010243 | 0.017587 | 0.017384 | 0.0048437 | -0.015958 | -0.028964 | -0.021654 | 0.0003962 | 0.021733 | 0.030967 | 0.024299 | 0.005382 | -0.014539 | -0.022055 | -0.014513 | -0.0013683 | 0.008138 | 0.010469 | 0.0061927 | 0.00057659 | -0.0012685 | -0.00055048 | -0.00039108 | 0.00039715 | -0.00021154
Er-7 | 0.00054539 | -6e-05 | -3.24e-05 | 0.00026369 | 0.00064449 | 0.0011167 | 0.0019366 | 0.0018963 | -0.0032797 | -0.0087107 | -0.0064956 | 0.00065223 | 0.0081729 | 0.012318 | 0.0089618 | -0.0025639 | -0.014766 | -0.017422 | -0.0088317 | 0.0037962 | 0.012636 | 0.013827 | 0.0068267 | -0.0045495 | -0.011738 | -0.01 | -0.0033125 | 0.0030045 | 0.0058709 | 0.0047389 | 0.0015957 | -0.0003831 | -0.00051809 | 0.00022254 | -0.00054331 | -0.00022645
Er-8 | -0.0002816 | -0.00043925 | -0.00015528 | 2.29e-05 | -0.00023306 | -0.00041493 | 0.00033684 | 0.0014659 | -0.00015995 | -0.0049667 | -0.007304 | -0.0056314 | -0.0012659 | 0.0041457 | 0.0074567 | 0.0049033 | -0.0025933 | -0.008712 | -0.0089621 | -0.0041994 | 0.0015392 | 0.0050446 | 0.0042416 | -0.00056754 | -0.0048984 | -0.00472 | -0.0014999 | 0.0020245 | 0.0036228 | 0.0032156 | 0.0015094 | -0.00014954 | -0.00058343 | 0.00063055 | -0.0011114 | -8.81e-05
Er-9 | 0.00016613 | 5.23e-05 | -0.0001456 | -0.00014313 | 0.00027076 | 0.00071228 | 0.00083866 | 0.00016868 | -0.0014746 | -0.0012274 | 0.0029259 | 0.0082269 | 0.011016 | 0.0093739 | 0.0021022 | -0.0073076 | -0.011066 | -0.0054931 | 0.0048499 | 0.012935 | 0.015356 | 0.011257 | 0.0030371 | -0.0041406 | -0.0062006 | -0.0040142 | -0.00045728 | 0.0012131 | 0.0011886 | -0.00064564 | -0.00172 | -0.00043237 | 0.00055663 | -0.0012384 | 0.002154 | 7.2e-06
Er-10 | -0.00024174 | -0.00025409 | -2.54e-05 | 6.12e-05 | -0.00037243 | -0.00088648 | -0.0011559 | -0.0017511 | -0.0017012 | 0.00024914 | 0.002435 | 0.0025996 | 0.0014849 | -0.00044155 | -0.0026033 | -0.003658 | -0.0030909 | -0.0015847 | 0.00012768 | 0.0012688 | 0.001376 | 0.00084999 | 0.00025996 | -0.00033347 | -0.0010303 | -0.0011948 | -0.0008711 | -8.23e-05 | 0.00069969 | 0.0011576 | 0.00076854 | 7.5e-05 | -0.00012943 | 0.00017483 | -0.00045163 | -8.96e-05
Iteration이 진행될수록 error가 감소하다가 4번째 turn부터 error가 거의 발생하지 않음

## Slide 29: Iterative Coil Setting Simulation Check : QF
Chart: Iteration Number
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Radial Error | 1.9251 | 0.47637 | 0.19963 | 0.076421 | 0.046871 | 0.030967 | 0.017422 | 0.0089621 | 0.015356 | 0.003658
Height Error | 11.4555 | 1.2449 | 0.37458 | 0.076163 | 0.091228 | 0.061335 | 0.022413 | 0.010913 | 0.02855 | 0.0044729

## Slide 30: Iterative Coil Setting Simulation Check : TL
Design Coil height : 332.59
Stroke : 225
Setting Temperature : 300
Iteration이 진행될수록 error가 감소하다가 3번째 turn부터 error가 거의 발생하지 않음

## Slide 31: Iterative Coil Setting Simulation Check : TL
Chart: Iteration Number
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Radial Error | 2.2581 | 0.30174 | 0.0625 | 0.02386 | 0.0012994 | 0.00066409 | 0.00012801 | 3.32e-05 | 1.59e-05 | 1.53e-05
Height Error | 17.9957 | 0.85513 | 0.054936 | 0.022326 | 0.0029477 | 0.00061804 | 0.00014141 | 4.68e-05 | 3.13e-05 | 2.94e-05